**ПодкладочныековрыDöcke PIE STANDARD и Döcke PIE STANDARD PLUS**

1. **Описание продукции.**

Подкладочные ковры DöckePIESTANDARD и DöckePIESTANDARDPLUS представляют собой рулонный битумный материал, армированный стеклохолстом.


1. **Назначение.**

Подкладочные ковры DöckePIE предназначены для дополнительной гидроизоляции и увеличения срока службы кровли, а также для усиления и дополнительной герметизации слабых мест и изгибов на кровле – коньков, стыков, карнизных свесов, мест примыкания кровли к стенам, трубам и т.п.

1. **Геометрические параметры и характерные особенности.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип ковра** | **Основа** | **Наличие самоклеящейся кромки** | **Защитный слой** | | **Размеры** |
| **верхняя сторона** | **нижняя сторона** | **площадь, м²** |
| **Döcke PIE STANDARD** | Стеклохолст | нет | Мелкозернистая посыпка (песок) | Мелкозернистая посыпка (песок) | 15 ± 0,15 |
| **Döcke PIE STANDARD PLUS** | Стеклохолст | да | Мелкозернистая посыпка (песок) | Мелкозернистая посыпка (песок) | 15 ± 0,15 |

**Döcke PIE STANDARD Döcke PIE STANDARD PLUS**



1. **Физико-механические характеристики.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя,**  **ед. измерения** | **Нормативное значение марки** | |
| **Döcke PIE**  **STANDARD** | **Döcke PIE**  **STANDARD PLUS** |
| 1 | Разрывная сила при растяжении в продольном направлении, Н, не менее | 300 | 300 |
| 2 | Гибкость материала на брусе R=25±0,2 мм, °С, не выше\* | -10 | -10 |
| 3 | Теплостойкость материала, °С, не ниже\* | 90 | 90 |
| 4 | Водонепроницаемость материала при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч.\* | Выдержал | Выдержал |
| 5 | Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более | 2 | 2 |
| Примечание:  \* - Методика испытания по ГОСТ 2678-94 | | | |

1. **Логистические характеристики.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Рулонов на поддоне, шт** | **Масса одного рулона (справочно), кг** | **Масса поддона брутто, кг** |
| 1 | **DöckePIESTANDARD** | 28 | 30,3 | 882 |
| 2 | **DöckePIESTANDARD PLUS** | 28 | 28,8 | 840 |

1. **Правила хранения.**
   * + Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
     + Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
     + При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
     + Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
     + Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
     + При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.